УДК 625.711.2

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

А.Е.КАСЫМОВ

E.mail. ksucta@elcat.kg

Макала автомобиль жолдорунун суу-жылуулук режимин изилдөө маселелерине арналган. Бул макалада автомобиль жолдорунун жол төшөлгөсүнүн негизинде суу-жылуулук режиминин өзгөрүшүн эксперименталдык изилдөө жыйынтыктары келтирилген.

Статья посвящена вопросам изучения водно-теплового режима автомобильных дорог. В ней представлены результаты экспериментальных исследований изменения водно-теплового режима на основаниях дорожных одежд автомобильных дорог Восточного Казахстана.

The   article is devoted questions of studying of a vodno-thermal mode of highways. In it results of experimental researches of change of a vodno-thermal mode on the bases of road clothes of highways of East Kazakhstan are presented.

##### Испытание дорожной конструкции на водно-тепловой режим проводилось 20 декабря 2004 года в 11.00 утра на 17 км автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Самарское. Общая протяженность автомобильной дороги составляет 141,64 км. Погода в этот день была пасмурной, температура окружающего воздуха составляла 20-22 оС, направление ветра – юго-восточное. Средняя ширина земляного полотна автомобильной дороги составляет 10 м, ширина проезжей части – 6,3 м. По своим основным параметрам автомобильная дорога относится к  IV технической категории (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция и размеры опытного участка автомобильной дороги

Усть-Каменогорск-Самарское

С помощью машины УГБ 50М производилось бурение дорожной конструкции до глубины 1,5  м, а до грунтов – пневмостаканом. Длина бура  равна 1,50 м,диаметр – 7,5-8,0 см (рис. 2-3).

Рис. 2. Общий вид машины УГБ 50М с пневмостаканом

Рис. 3. Фрагмент процесса бурения дорожной конструкции

пневмостаканом УГБ 50М

Обследование автомобильной дороги проводилось в период 2003-2004 гг. Дополнительно нами выполнены  наблюдения на постах в летнее и осеннее время с целью получения данных о предзимнем состоянии.

Перед началом инструментальных работ каждый раз производился визуальный осмотр автомобильной дороги проездом на машине со скоростью 30-40 км. После таких осмотров выполнялась общая оценка состояния автомобильной дороги в целом, отмечались характерные места по деформированности и водоотводу для детального обследования (испытание на прочность, отбор проб на влажность, измерение толщин слоев, конструкции, оценка состояния местности) (рис. 4-7).

Рис. 4. Вид опытного участка автомобильной дороги

«Усть-Каменогорск ( Самарское» 17 км (8 января 2003 года)

Рис. 5. Вид опытного участка автомобильной дороги

«Усть-Каменогорск ( Самарское» 17 км (29 апреля 2003 года)

Рис. 6. Вид опытного участка автомобильной дороги

«Усть-Каменогорск ( Самарское» 17 км (23 августа 2003 года)

Рис. 7. Вид опытного участка автомобильной дороги

«Усть-Каменогорск ( Самарское» 17 км (20 октября 2003 года)

Наблюдения на постах включали в себя следующее. После описания ситуации на выбранных поперечниках дорог закладывали шурфы: на полосе наката (в 1,2-1,5 м от кромки), по середине проезжей части, по середине полосы движения, по кромке проезжей части (на отдельных постах до нижней границы для установления глубины промерзания). В шурфах производили измерения толщины конструктивных слоев дорожной одежды, по внешнему виду выполнялось описание состояния, качества, сцепления между слоями, производился отбор образцов покрытия и основания для лабораторных испытаний. В грунтовом основании, начиная от дна корыта через каждые 20 см, осуществлялся отбор пробы грунта на влажность, и для определения плотности также определялась консистенция по количеству ударов (конструкции СоюздорНИИ), измерялась температура грунта, выполнялись описание грунтов земляного полотна, установление границ их разновидностей.

В мерзлых слоях выполнено описание текстуры наличия ледяных прослоек или включений, характера и размеров их.

При проведении повторных наблюдений на постах шурфы закладывались рядом со старыми шурфами на расстоянии 300 м (рис. 8-11).

Рис. 8. Схема расположения шурфов на дорожной конструкции для определения влажности, плотности и промерзания грунтов

После бурения дорожной конструкции и дорожного основании через каждые 50 см и до глубины 3 метра нами взяты пробы грунтов для определения влажности. Образцы грунтов были аккуратно завёрнуты в марлю и залиты парафином, чтобы не терялась влага, и доставлены в лабораторию ВК филиала АО «Казавтодор» (рис.12) для дальнейшего исследования на содержание влаги и плотности грунта. При этом сразу определялась глубина промерзания с помощью прибором Данилина.

Рис. 9. Вид пробуренной дорожной конструкции по кромке проезжей части

Рис. 10. Вид пробуренной дорожной конструкции по середине полосы движения

Рис. 11. Вид пробуренной дорожной конструкции до глубины 4 м

Взятые пробы грунтов были расфасованы в алюминиевые бюксы, которые выдерживают температуру 220о С. Все бюксы были взвешены на электронных весах типа ВР 110 (рис.13).

Рис. 12. Подготовленные пробы грунтов для определения влажности

Рис. 13. Фрагмент взвешивания бюксов с грунтом

на электронных весах типа ВР110

Рис. 14. Подготовка бюксов с грунтами для сушки

Взвешенные и пронумерованные бюксы были помещены в электрошкаф при температуре 105 оС (рис. 14). Через сутки после сушки они были снова взвешены. Полученные данные были зафиксированы, и снова бюксы с грунтами помещены в электропечь. После окончательной сушки грунты были снова взвешены, и полученные результаты были использованы для определения влажности.

Описание условий эксперимента: горизонтальная местность, высота насыпи 0,5-0,6 м, односторонние неглубокие резервы (тип местности I).

Поперечные уклоны в пределах нормы. На дорожном покрытии большое количество поперечных и продольных трещин. Поперечные трещины являются короткими. Они берут начало от кромок и от продольных трещин на оси и на колеях. Все трещины имеют волнистый характер. Ровность дорожная покрытия хорошая. Имеются следы поверхностной обработки в виде узких полос битума. Конструкция дорожной одежды показана на рисунке 15.

Рис. 15. Конструкция дорожной одежды по слоям

Прогибы под колесом на участке составляют в среднем 0,75 мм, а модули упругости ( 2200-2300 кг/см2. Трещинообразование на покрытии, очевидно, связано с причинами технологического характера (условия укладки и укатки, грязное основание и т.д.).

Влажность и плотность грунта определялась по формуле

mвл. - mсух.гр.

W1а1 = ––––––––––––. 100% .                                                                         (1)

mсух.гр.- mб

На основании полученных ежемесячных графиков был построен годовой график. В графике показана в зимнем, весеннем и осеннем периоде  влажность грунта  от 35 % до 47 %. А в летнем периоде влажность грунтов колеблется от 19 % до 25 % (рис.16). В Восточном Казахстане резко континентальный климат. Зима холодная, снежная – 40 оС…-50 оС, а лето сухое, жаркое  с температурой +20 оС +40 оС, без дождя. Соответственно в летнем периоде влажность изменяется с 47 % до 19 %.

Выводы и рекомендации

Обобщая данные наблюдений на постах и обследований характерных участков, можно сделать следующие выводы о состоянии и устойчивости автомобильной дороги Усть-Каменогорск ( Самарское.

1. Условия увлажнения в целом на дороге являются облегченными; распространены преимущественно сухие места и места с временным застоем воды (1 и 2 типы местности). Ко 2 типу отнесены участки с затрудненным водоотводом и межгорные впадины. Участков с длительным застоем нет (в течение года 20 дней). На 16+500 км, где образуется застой в виде озерка на большой площади, уже к середине мая вода полностью входит. Размывы полотна на этой дороге встречаются реже, в 2003 и 2004 гг. размытых участков не было.

Рис. 16. Годовая средняя влажность грунтов

2. Влажность грунтов верхнего слоя грунтового основания – ниже оптимальной; в весенние периоды 2003 и 2004 гг. по всей дороге они изменялись в пределах 12-18 % (в абсолютных значениях), относительная влажность составляла 0,4-0,5 от предела текучести и редко превышала 0,6, исключением служил км 16+500, где относительная влажность доходила до 0,7-1,0, и участок 7 км (пучинистый), где относительные влажности выше 0,6 встречались только в местах «пучения». Вскрытия в промежутках между ними показали, что там переувлажнения не происходило, распределение влажности по глубине. По данным наблюдений, на постах влажность также находилась в пределах 0,4-0,6 от предела текучести без больших изменений в течение года, тогда как грунт поля сильно иссушался за лето (до 0,1 Wt). Осенью повышение влажности грунтов значительное.

В отношении водно-теплового режима можно отметить, что он находился в благоприятных условиях, наблюдаемые деформации переувлажнения (1-7 км) имели исключительно местный характер, подвешенная капиллярная влага образовывалась вследствие неблагоприятного напластования грунтов, суглинистый слой задерживал фильтрацию поверхностных вод в подстилающий крупнозернистый гравийный материал. Эффективным мероприятием в данном случае являлась бы полная замена прослойки суглинка на гравийный материал, менее эффективно устройство поглощающих колодцев (вертикальных дрен).

3. По прочности дорога не удовлетворяет существующему движению и требует реконструкции. Прогибы покрытия весной на дороге составили 1-3,5 мм. Коэффициент прочности 0,4-0,7, редко превышая 1,0 (на скальных основаниях). Поэтому все наблюденные деформации происходят исключительно из-за недостаточной толщины дорожной одежды.

При существующей интенсивности движения (требуемый модуль упругости 
1700 кг/см2) обычные способы усиления путем смешения гравия на месте не дадут эффекта, здесь нужны более капитальные типы покрытия на прочных основаниях (асфальтобетон или черные смеси, изготовленные в установке, грунтовые и гравийные основания, укрепленные вяжущими).

Список литературы

1. Касымов А.Е. Практические результаты исследований особенностей водно-теплового режима и методы его расчета /  Вестник ВКГТУ. Вып. 4. ( Усть-Каменогорск, 2007.  ( С. 76-84.

2. Касымов А.Е. Корректировка расчетных значений параметров автомобильных дорог с учетом динамики влагонакопления и водно-теплового режима земляного полотна / Вестник ВКГТУ им.Д. Серикбаева. ( 2007. ( № 3 (37). ( С.62-68.

3. Касымов А.Е. Устройство качественного основания автодорог при значительных перепадах водно-теплового режима земляного полотна / Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева.  ( 2007. (  № 4 (38). ( С. 84-89.

4. Касымов А.Е. Оценка водно-теплового режима земляного полотна и геотекстиль в конструкциях дорожных одежд / Вестник  ВКГТУ им.Д. Серикбаева. ( 2008. ( №1 (39). ( С. 81-87.

5. Касымов А.Е. Автомобильные дороги с учетом динамики влагонакопления и водно-теплового режима земляного полотна Юго-Восточного Казахстана / Региональный вестник Востока  ВКГУ им. С.Аманжолова.  ( 2007. (  № 4 (36). ( С. 71-78.